# Додаток 10

# до Вимог до державних номерних знаків транспортних засобів

# (пункт 8 розділ IV)

**Фотометричні характеристики**

**державних номерних знаків зі світлоповертальною поверхнею**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колір покриву | Кут спостерігання | Коефіцієнт світлоповертання, кд ∙ лк-1м-2,  не менше ніж, для кутів освітлювання | | |
| 5° | 30° | 40° |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Білий | 0°12'  0°20'  1°30' | 45  30  3,5 | 18  12  2 | 8  6  0,7 |
| Жовтий | 0°12'  0°20'  1°30' | 30  20  2,3 | 12  8  0,8 | 5  4  0,4 |
| Світло-блакитний | 0°12 | 15 | 7 | — |
| Синій | 0°12'  0°20' | 4  3 | 1,7  1,1 | 1  0,7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_