# Додаток 10

# до Вимог до державних номерних знаків транспортних засобів

# (пункт 8 розділ IV)

**Фотометричні характеристики**

**державних номерних знаків зі світлоповертальною поверхнею**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Колір покриву | Кут спостерігання | Коефіцієнт світлоповертання, кд ∙ лк-1м-2,не менше ніж, для кутів освітлювання |
| 5° | 30° | 40° |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Білий | 0°12' 0°20' 1°30' | 45303,5 | 18122 | 860,7 |
| Жовтий | 0°12' 0°20' 1°30' | 30202,3 | 1280,8 | 540,4 |
| Світло-блакитний | 0°12 | 15 | 7 | — |
| Синій | 0°12' 0°20'  | 43 | 1,71,1 | 10,7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_